**Электроизоляционные заливочные клеи-компаунды**

 Технические характеристики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом×см | Электрическая прочность, кВт/мм | Предел прочности при отрыве, МПа | Жизнеспособность при 20-25°С, мин |
| [**Анатерм®-205**](http://www.nicp.ru/data/objects/525/files/anaterm_205.pdf) | (1,0-1,5)×1014 | 29-30 | 22-27 | 50-60 |
| [**Анатерм®-206**](http://www.nicp.ru/data/objects/525/files/anaterm_206.pdf) | (1,0-1,5)·1014 | 28-30 | 25-30 | 240-300 |
| [**Анатерм®-214**](http://www.nicp.ru/data/objects/525/files/anaterm_214.pdf) | (7,0-7,5)×1013 | 27-30 | 20-30 | 15-40 |